## Slide 1
立浩科技倒角刀切削参数推荐表
专业倒角刀加工参数速查表 · 高钴钢系列
适用于：倒角刀 / 倒角钻 / 锪钻 / 沉头孔加工
涵盖11种加工材料 × 4种刀具材质的切削速度与进给推荐
东莞市立浩五金科技有限公司 · 高钴钢倒角刀专业制造商 · 东莞长安源头工厂
Notes: 这是立浩科技倒角刀切削参数推荐表的封面。
本参数表基于16年倒角刀加工经验整理，涵盖11种加工材料和4种刀具材质的切削速度与进给推荐。
适用于倒角刀、倒角钻、锪钻、沉头孔加工等场景。

## Slide 2
切削速度 Vc 参考表（m/min）
不同材料 × 不同刀具材质的推荐切削速度范围
加工材料 | HSS-Co 标准 | + TiN 涂层 | + TiAlN 纳米涂层 | 硬质合金
低碳钢（<800N/mm²） | 30-40 | 40-60 | 60-100 | 100-200
中碳钢（800-1200N/mm²） | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-150
合金钢 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-120
不锈钢（304/316） | 10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-80
淬火钢（>1200N/mm²） | 6-10 | 10-15 | 15-25 | 25-50
铸铁 | 25-40 | 40-60 | 60-100 | 100-200
铝合金 | 150-300 | 200-400 | 300-600 | 500-1000
黄铜 | 80-150 | 100-200 | 150-300 | 300-500
青铜 | 50-80 | 70-120 | 100-180 | 200-300
纯铜 | 40-70 | 60-100 | 90-150 | 150-250
塑料 / 亚克力 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 300-600
转速计算公式：RPM = Vc × 1000 ÷ (π × 刀具直径) | 立浩科技高钴钢倒角刀标准推荐值
Notes: 这是切削速度Vc参考表，涵盖11种加工材料和4种刀具材质。
HSS-Co是立浩科技的标准配置，TiAlN纳米涂层适合加工不锈钢等难加工材料。
转速计算公式：RPM = Vc × 1000 ÷ (π × 刀具直径)。
数据仅供参考，实际加工请根据机床状态和工况调整。

## Slide 3
每转进给量 f 参考表（mm/rev）
不同材料 × 不同刀具材质的每转进给量推荐范围
材料类别 | HSS-Co | + TiN | + TiAlN | 硬质合金
钢类（碳钢/合金钢） | 0.04-0.06 | 0.06-0.08 | 0.08-0.10 | 0.10-0.15
不锈钢 | 0.02-0.04 | 0.03-0.05 | 0.04-0.06 | 0.06-0.08
铝 / 铜 | 0.08-0.12 | 0.10-0.15 | 0.15-0.20 | 0.20-0.25
塑料 / 亚克力 | 0.10-0.15 | 0.15-0.20 | 0.20-0.25 | 0.25-0.30
注意事项：新刀取上限，旧刀取下限；薄板加工降低进给避免变形；不锈钢加工必须加冷却液，建议乳化液或切削油。
实际进给根据排屑情况、刀具声音、表面质量调整，以上数据仅供起点参考。
Notes: 这是每转进给量f参考表，按材料类别和刀具材质分类。
钢类材料进给量适中，不锈钢要降低进给防止粘刀，铝铜和塑料可以提高进给。
新刀取上限，旧刀取下限。薄板加工要降低进给避免变形。
不锈钢加工必须加冷却液，建议用乳化液或切削油。

## Slide 4
使用说明与注意事项
核心原则
1. 先试切，再量产
以上参数为推荐起点，实际加工务必先试切确认。
2. 机床越好，参数越高
加工中心刚性足、冷却好，转速可比台钻提高2-3倍。
3. 孔越大，转速越慢
线速度不变的情况下，刀径越大转速越低。
4. 材料越硬，转速越慢
不锈钢、淬火钢要比普通钢材降速30%-50%。
实际加工案例参考
案例：不锈钢倒角加工
底孔直径：Ø4mm
倒角刀规格：Ø12 × 90° 高钴钢 + TiAlN涂层
台钻转速：约 400 RPM
加工中心转速：可提高到 1000 RPM 以上
立浩科技 · 16年倒角刀专业制造商
电话/微信：15818389531 | 非标定制：7天交货，10支起订
Notes: 这是使用说明和注意事项页。
核心原则：先试切再量产，机床越好参数越高，孔越大转速越慢，材料越硬转速越慢。
实际案例：不锈钢底孔4mm，用Ø12×90°倒角刀，台钻约400转，加工中心可到1000转以上。
立浩科技16年倒角刀专业制造，非标定制7天交货。